[image: image1.jpg][\

Adhesivos
www.fanaquimica.com






DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                                                                                             
Adhesivo Vinílico en dispersión acuosa especialmente formulado para la industria de la madera. Secado rápido y excelente resistencia a la humedad ambiente. 
PRESENTACIONES
	Potes y Baldes
	4 Kg.
	20 Kg.

	Tambor y Bombona 
	200 Kg. y 1000Kg. 


APLICACIONES TIPICAS
Pegado de Uniones, juntas, armado de muebles, terciados, HDF (Chapadur),  cartones, papeles entre sí., etc.
CARACTERISTICAS FISICAS
	Base
	Emulsión homopolímero de acetato de vinilo

	Color
	Blanco

	Peso Específico
	1.05 gr/cc aprox.

	Viscosidad
	entre 12.000 a 14.000 c.p.s. aprox

	Contenido Sólido
	40 - 42%.


PROPIEDADES TECNICAS
	Modo de Aplicación
	Pincel, rodillo, espátula, encaladora.
Unir en húmedo y prensar de 1 a 3 Hs. Según la temperatura ambiente. Antes del pegado, preparar las maderas a unir, cepillándolas o lijándolas prolijamente y retirando el polvo formado. Las mismas deberán tener menos de 14% de humedad.

	Cantidad de uso
	150 gr/m2 en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos.

	Tiempo de secado
	9 horas. En C.N.P.T.

	Cohesión final
	24 hs. Aprox.

	Temperatura de Aplicación
	+8ºC mínimo.




ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.                                      
 Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.
HOJA DE DATOS TÉCNICOS


Producto: Fanacola Vinílica 1022





Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com











