[image: image1.jpg]





DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                                                                                             
Adhesivo Vinílico en dispersión acuosa para prensado en caliente, especialmente formulado para la industria de la madera. Excelente adherencia sobre distintos sustratos. Alta resistencia a la tracción. Rápida velocidad de adhesión. Permitiendo que las piezas prensadas sean manipuleadas poco después de ser retiradas de la prensa.
PRESENTACIONES
	Baldes
	20 Kg.

	Tambores y Bombona
	200 Kg. y 1000Kg. 


APLICACIONES TIPICAS
En la fabricación de multilaminados, terciados, puertas u otras piezas de madera que deban resistir la acción del agua.
CARACTERISTICAS FISICAS
	Base
	Poli Acetato de Vinilo y aditivos

	Color
	Blanquecino

	Peso Específico
	1.05 gr/cc aprox.

	PH
	4

	Viscosidad
	8.000 c.p.s. aprox. En C.N.P.T.

	Contenido Sólido
	50%.


PROPIEDADES TECNICAS
	Modo de Aplicación
	Prensa, rodillo, espátula.

	Cantidad de uso
	400gr/m2 en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos.

	Tiempo de secado
	1 hora. En C.N.P.T.

	Cohesión final
	24 hs. Aprox.

	Temperatura de Aplicación
	+5ºC mínimo.




ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil: 6 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua
Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.
Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS


Producto: Fanaprim 2040C





Enero de 2005





Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com











